Cahier des Charges

# EUROTHANE SOL

Version 1.1

# Produit à développer :

Panneau isolant rigide, permettant l’emploi en sous-couche isolante sous chape ou dalle flottante et sous carrelage, sur le marché français.

# Caractéristiques principales :

## Thermiques :

### Avoir un « Lambda Declared » inférieur ou égal à 0,023 W/mK

## Mécaniques :

Valeur I > 4 selon Profil ISOLE ACERMI (incompressibilité) : norme de test NF P 75-301

Valeur S >= 1 selon Profil ISOLE ACERMI (stabilité dimensionnelle)

Valeur O >= 2 selon Profil ISOLE ACERMI (comportement de l’eau)

Valeur L >= 2 selon Profil ISOLE ACERMI (cohésion et flexion)

Valeur E >= 1 selon Profil ISOLE ACERMI (perméance à la vapeur d’eau)

Obtention de la classe "SC1" pour utilisation sous plancher chauffant :

Valeurs selon projet de norme prNF P 61-203 Annexes A et B ;

Essai de résistance à la déchirure selon EN 12310-1 ;

Résistance au poinçonnement selon EN 12430 ;

Fluage en compression selon EN 1606, avec plaque chauffante maintenue à 50°C ;

Variation d'épaisseur entre 2 et 50 kPa selon EN 12431.

Si possible, obtention de l'indice "a2" :

Essai de fluage sous 10 kPa ;

Réduction totale d'épaisseur extrapolée à 10 ans comprise entre 0,5 et 1 mm.

## Dimensions :

Panneaux unitaires de surface utile = 1,20 m²

Longueur x largeur utile d’un panneau unitaire = 1,20 m X 1,00 m

Epaisseur d’un panneau = 30 et 47 mm

## Finitions :

Surface présentant sur une face (face supérieure de pose) un quadrillage au pas de 10x10 cm sur toute la surface, avec premiers tracés à 10 cm des bords du panneau unitaire (voir schéma 1).

Couleur des traits de quadrillage en fort contraste avec couleur de fond du parement.

Bords droits, avec l’un des petits cotés préparés pour l’accrochage avec le petit coté d’un autre panneau de même épaisseur.

Cet accrochage devra être étanche aux liquides et laitances de béton ou liants hydrauliques de chape. Il débordera de la tranche sur une largeur comprise entre 2 et 5 cm.

Panneaux assemblés par 2, avec liaison souple sur leur long coté. Cette liaison devra être étanche aux liquides et laitances de béton ou liants hydrauliques de chape.

Le long coté du 2ème panneau assemblé sera préparé pour l’accrochage avec le long coté d’un autre panneau de même épaisseur.

Cet accrochage devra être étanche aux liquides et laitances de béton ou liants hydrauliques de chape. Il débordera de la tranche sur une largeur comprise entre 2 et 5 cm.

Voir schéma 2.

Les 2 panneaux seront ensuite repliés en accordéon (voir schéma 3).

SCHEMA 1: Panneau unitaire

Accrochage

Zone quadrillée

SCHEMA 2 : assemblage par 2 des panneaux unitaires le long de leur grand coté

SCHEMA 3 : vue schématique du paquet de 2 panneaux (les 2 faces quadrillées sont repliées l’une sur l’autre).

Largeur = 1 m